Вплив сильних електромагнітних полів на гальваномагнітні

характеристики халькогенідних шпінелей

В.В.Іванко, Т.Д.Дідора

Дослідження  впливу сильних електромагнітних полів на кінетичні характеристики матеріалів з вузькими  енергетичними зонами провідності  (ВЕЗП)  має значний як теоретичний, так і практичний інтерес.

На основі узагальненої моделі Хаббарда методом матриці густини проведемо розрахунок  густини струму в системі з ВЕЗП. В якості дисипативного фактору в процесі електропереносу розглянемо сильну взаємодію  електронів з оптичними коливаннями  вузлів кристалічної гратки , які приводять до ефекту поляронів малого радіуса в ВЕЗП .

Вихідним є рівняння руху для матриці густини :

(1)                де  - гамільтоніан і матриця густини при Е=0 (Е0), Е – напруженість зовнішнього електричного поля.  в (1) характеризує взаємодію електронів з полем і явний вигляд якого :

З рівняння (1) отримаємо :

(2)

Електричний струм визначається так :  де оператор струму.

Гамільтоніан системи має вигляд :

,

(b

де інтеграл переносу електронів;    номери вузлів, - спінове квантове число, оператори народження  і знищення електронів,    енергія кулонівської  і енергія обмінної взаємодії електронів, які локалізовані на одному вузлі.

енергія  оптичних фононів; оператори  народження і знищення  фононів з квазіімпульсом .  - функція електрон-фононного зв’язку.  означає сумування по  найближчим сусідам.

Використаємо методику розрахунку, яка запропонована Барі для системи сильно корелюючих електронів і розвинена Фірсовим для поляронів малого радіуса   . В силу малості ширини -зони електронів і її поляронного звуження розрахунок  проводимо в лінійному по наближенні. Обґрунтованість цього припущення зумовлюється співвідношенням,   , що має фізичне підґрунтя.

Розрахунок шпура можна зробити, якщо звести гамільтоніан  до суми одновузельних гамільтоніанів, тобто подати його в діагональному вигляді. В  переходимо до вузельного представлення з допомогою співвідношень:

де оператори  координати і імпульсу, які описують коливальний рух го вузла. Тоді гамільтоніан запишеться у вигляді:

(3)

При запису (3) було  не враховано дисперсію фононів    і дисперсією електрон-фононної взаємодії    що можна вважати достатньо хорошим наближенням  у випадку оптичних фононів.

Розрахуємо прямим визначенням шпуру статистичну суму системи :

Використаємо розклад експоненти у вигляді нескінченного ряду, проведемо розклад

В результаті розрахунків отримаємо вираз для  :

- поляронний зсув. Врахування електрон-фононної взаємодії звівся до перенормування між електронної взаємодії електронів на одному вузлі.

Так як в  адитивно входить електронний і фононний гамільтоніан, то статистична сума може бути записана у вигляді добутку статистичних сум електронної і фононної підсистеми де - визначає статистичну суму гармонічних осциляторів. . Статистична сума електронної підсистеми знаходилася шляхом перебору всіх 16-ти можливих електронних конфігурацій на вузлі.

статистична сума електронів одного вузла.

Співвідношення  між повним числом електронів і незбуреним хімічним потенціалом визначається Оператор густини струму визначається

Розклад матриці густини у випадку малості   :

Струм розраховувався у другому порядку по

Хімічний потенціал визначався шляхом розв’язку рівняння електронейтральності. Розв’язуючи систему рівнянь отримаємо температурні, польові і концентраційні залежності густини струму. Розглядаємо випадок слабкого електричного поля, Враховуючи тільки члени першого порядку малості по  і, розкладаючи  в ряд, отримаємо вираз для електропровідності

Отримані вирази дозволяють провести дослідження характеру переносу заряду по вузькій орбітально виродженій зоні провідності. Кореляція електронів на вузлі приводить до розчеплення затравочної енергетичної зони на ряд підзон. Актуальними є дві нижні зони: зона невзаємодіючих  на одному вузлі електронів і зона електронів, що знаходяться на одному центрі  на різних орбіта лях з одновою проекцією спінів і взаємодіючих з енергією . Під впливом зовнішнього електричного поля  електрони можуть збільшувати свою енергію на величину, що перевищує віддаль між підзонами. При цьому вони попадають в верхню підзону, де їх провідність суттєво нижча. Цим пояснюється те, що  при певному значенні зовнішнього електричного поля диференціальна провідність стає відємною.  При досягненні критичного значення  напруженості електричного поля , коли кінетична енергія електронів внаслідок їх розігрівання досягає  максимального значення, відбувається ефект переключення. Електрони закидаються в верхню підзону, де рухливість є меншою і на графіку  залежності від Е на графіку спостерігається ділянка відємної диференціальної провідності.

Вплив магнітного поля дозволяє врахувати включення  в гамільтоніан доданка  -проекція магнітного моменту - вузла на вісь     фактор Ланде, магнетон Бора, напруженість магнітного поля.

Актуальною проблемою є дослідження магнетоопору. Ефект найбільш сильно виявляється при низьких температурах і таких  концентраціях електронів, при яких суттєва провідність по вузькій енергетичній зоні. Магнетоопір визначається співвідношенням, де - провідність системи з виродженими зонами провідності при відсутності зовнішнього магнітного поля, в магнітному полі.

При поміщенні парамагнітної системи  в магнітному полі  спіни електронів упорядковуються. Трансляція стає можлива по всім вузлам і рухливість носіїв струму зростає. Накладання зовнішнього магнітного поля на систему з орбітальним виродженням приводить до переорієнтації спінів, зумовлюючи зростання густини електричного струму приВ цьому випадку величина від ємна. Вказані особливості впливу сильних електромагнітних полів  на гальваномагнітні процеси в матеріалах з вузькими енергетичними зонами провідності  проявляються в сполуках перехідних металів з зонною схемою, що зумовлює провідність по вузькій зоні. До таких сполук відносяться також і магнітні напівпровідникові халькогенідні шпінелі типу.

Таким чином, для систем з орбітально виродженими зонами провідності вплив сильного електричного поля приводить до відємної диференціальної провідності, ефектів переключення між станами з різною провідністю. Вплив магнітного поля зумовлює зростання густини струму . Магнетоопір  даних речовин є від’ємним.

Література

1. Hattori K. Nonlinear electrical transport phenomena in regular and disordered Hubbard chains// Phys. Rev.B.-1961.-V.21, N 8.- P. 529-531.

2. Белов К.П., Третьяков Ю.Д. и др. Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели. М.:МГУ,1981.-279 с.